# شبیه سازی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CIGS با اضافه نمودن یک لایه SnS

محسن سجادنیا1، سجاد دهقانی2 و محمد حسین شیخی3

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، msajadnia@yahoo.com

2 دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه شیراز ، sdehghani@shirazu.ac.ir

3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، msheikhi@ shirazu.ac.ir

چکيده –در این مقاله یک ساختار جدید برای سلول خورشیدی لایه نازک CIGS پیشنهاد می گردد. طراحی و شبیه سازی این تحقیق با استفاده از نرم افزار SCAPS-1D  انجام گردیده است. محاسبات و شبیه سازی انجام گرفته نشان می دهد که با اضافه نمودن یک لایه SnS  به یک سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول که در آن یک لایه CdS با ضخامت 10nm به عنوان لایه بافر یک لایه ZnO با ضخامت 10nm به عنوان لایه پنجره و یک لایه CIGS با ضخامت 1um به عنوان لایه جاذب در نظر گرفته شده، به طور کلی عملکرد سلول بهبود پیدا می کند و به راندمان تبدیل بالاتری دست پیدا میکنیم. مقادیر بهینه ضخامت لایه های جاذب برای رسیدن به بهترین عملکرد، در حالت بدون لایه SnS و با اضافه نمودن لایه SnS تعیین گردیده است . مشاهده می گردد که در سلول پیشنهادی به راندمان تبدیل ɳ=27.32% چگالی جریان اتصال کوتاه Jsc=36.69mA/cm2، ولتاژ مدار باز Voc=0.86 V و  F.F=85.6 % دست پیدا میکنیم که نسبت به سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول بهبود چشمگیری حاصل گردیده است.

كليد واژه – سلول خورشیدی لایه نازک، CIGS ، راندمان تبدیل، SnS

#### مقدمه

آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی و از طرف دیگر تقاضای روزافزون برای انرژی ارزان موجب شد تا به منظور تولید الکتریسیته از منابع انرژی تجدیدپذیر بهره برداری شود، از این رو طراحی سلول های خورشیدی با هزینه کم و بازده بالا دارای اهمیت می باشد سلول های خورشیدی لایه نازک به ویژه سلول های خورشیدی Cu(In,Ga)Se هزینه ساخت بسیار کمتری نسبت به سلول های خورشیدی سیلیکونی دارند. زیرا تولید سریع و پربازده آنها با بکارگیری کمترین مواد اولیه صورت می پذیرد. همچنین این نوع سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر می باشند و بر روی سطوح غیر مسطح قابل نصب هستند. ماده CIGS یکی از مواد مطلوب جهت استفاده به عنوان لایه جاذب در سلولهای خورشیدی لایه نازک می باشد. CIGS یک ماده دارای گاف انرژی مستقیم  می باشد که گاف آن بر اساس نسبت ترکیب گالیم از Eg=0.98 eV تا Eg=1.68 eV تغییر می یابد[1]. بازده این نوع سلولهای خورشیدی در عمل حدود 20% گزارش شده است[2].

لایه جاذب CIGS امروزه با ضخامتی حدود  µm (2-1) مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل گران بودن مواد به کار رفته در این ساختار جهت صرفه جویی در هزینه و مواد ،مطلوب است که بتوان ضخامت این ماده را کمتر نمود [3,4]. از طرفی سولفید قلع  (SnS) یک ماده غیر سمی و ارزان است که در طبیعت به وفور یافت می شود و به دلیل دارا بودن گاف انرژی مستقیم در محدوده Eg=(1.1-1.4)eV و همچنین ضریب جذب بالای حدود 105 cm-1 جهت کاربردهای فوتوولتاییک  و استفاده به عنوان لایه جاذب گزینه مناسبی محسوب می شود [5].

هدف کلی این کار بهبود عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CIGS می باشد. بدین منظور ابتدا یک سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول با ساختار Zno/CdS/CIGS/Mo که در شکل (1- الف) نشان داده شده ،در نظر گرفته شد و تأثیر افزایش ضخامت لایه CIGS در عملکرد سلول بررسی گردید. پس از آن جهت بهبود عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CIGS ساختار Zno/CdS/CIGS/SnS/Mo که در شکل (1-ب) نشان داده شده است در نظر گرفته شد و رفتار سلول به ازای تغییر ضخامت لایه CIGS و همچنین تغییر ضخامت لایه SnS مورد بررسی واقع شد و مشاهده شد با اضافه نمودن لایه SnS با ضخامت مناسب عملکرد سلول به طور قابل توجهی بهبود پیدا میکند.

کلیه محاسبات و شبیه سازی ها در این تحقیق به وسیله نرم افزار SCAPS-1D که یک نرم افزار تخصصی در زمینه شبیه سازی سلول های خورشیدی خصوصاً سلولهای لایه نازک CIGS و CdTe می باشد انجام گردیده است. [5,6]

جهت اطمینان از صحت شبیه سازی انجام شده، در ابتدا به پیاده سازی مجدد کار انجام شده در مرجع [7] پرداخته شد و نتایج مشابهی حاصل شد.

n-ZnO (10 nm)

n-CdS (10 nm)

p-CIGS (1 µm)

Back contact (Mo)

Glass

(الف)

n-ZnO (10 nm)

n-CdS (10 nm)

p-CIGS (1 µm)

P-SnS (2 µm)

Back contact (Mo)

Glass

(ب)

| Parameters | n-ZnO | n-CdS | p-CIGS | p-SnS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eg(eV) | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 1.25 |
| XeeV | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
| εr(1/m) | 9 | 10 | 13.6 | 12.5 |
| Nc(1/cm3) | 2×1018 | 2.2×1018 | 2.2×1018 | 1×1019 |
| Nv(1/cm3) | 1.8×1019 | 1.8×1019 | 1.8×1019 | 4.13×1019 |
| μn(cm2/Vs) | 100 | 100 | 100 | 25 |
| μp(cm2/Vs) | 25 | 25 | 25 | 100 |
| n.p(1/cm3) | 1×1023 | 1×1017 | 1.1×1015 | 6×1018 |

شکل 1   -الف): ساختار متداول سلول خورشیدی CIGS

ب): ساختار پیشنهادی با افزودن لایه SnS

# شبیه سازی سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول

هدف از این تحقیق ارایه یک سلول خورشیدی لایه نازک CIGS با راندمان تبدیل بالا به همراه کم کردن ضخامت لایه جاذب CIGS می باشد. همانطور که می دانیم در عملکرد یک سلول خورشیدی پارامترهای مختلفی تأثیرگذارند از جمله گاف انرژی مواد (Eg)، چگالی ناخالصی، ضخامت و... [8]. جدول شماره (1) مقادیر پارامترهای فیزیکی مواد به کار رفته  در سلول خورشیدی لایه نازک ارائه شده در این مقاله را نشان می دهد. [5,7,8,9].

جهت بررسی تأثیر ضخامت لایه جاذب CIGS در خصوصیات فوتوولتاییک سلول، ابتدا در سلول خورشیدی لایه نازک متداول ارائه شده در (شکل 1-الف) ضخامت CIGS را از 0.3µm تا 1µm تغییر می دهیم که نتایج حاصل در شکل (2) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می گردد ولتاژ مدار باز (Voc) ، چگالی جریان اتصال کوتاه (Jsc) و راندمان تبدیل (η) با افزایش ضخامت لایه جاذب افزایش می یابند. به طوری که در ضخامت لایه جاذب µm3.0 راندمان تبدیل 47.11% بدست می آید و با افزایش ضخامت تا µm1راندمان تبدیل به 68.17% می رسد.

این افزایش راندمان تبدیل به دلیل افزایش لایه جاذب CIGS نوع P در سلول می باشد که باعث می شود فوتونهای بیشتری در لایه جاذب، جذب شوند[10].

جدول (1) : پارامترهای بکار رفته در شبیه سازی سلول       خورشیدی لایه نازک CIGS .[5,7,8,9]

شکل 2  -نمودار پارامترهای سلول خورشیدی لایه نازک CIGS  متداول شبیه سازی شده بر اساس تغییر ضخامت لایه CIGS.

# بررسی ساختار پیشنهادی جهت بهبود عملکرد

در ساختار پیشنهادی، یک لایه SnS مابین اتصال پشتی  سلول خورشیدی (Mo) و لایه جاذب CIGS  سلول خورشیدی لایه نازک متداول قرار داده می شود (شکل1-ب). سولفید قلع  (SnS) بدلیل ویژگی های مختلفش از جمله ضریب جذب بالا، غیرسمی بودن، ارزان بودن، فراوان بودن و داشتن خصوصیات نوری مطلوب جهت استفاده در سلول های خورشیدی لایه نازک ماده ای مناسب می باشد. [5,11,12]

برای دیدن تأثیر ضخامت لایه جاذب CIGS و بررسی عملکرد سلول در ساختار جدید، ضخامت لایه جاذب CIGS را از 0.3µm تا 1µm تغییر می دهیم که نتایج بدست آمده در شکل(3) نشان داده شده است. همانطور که دیده می شود با افزایش ضخامت لایه جاذب CIGS تا حدود 1µm راندمان تبدیل نیز افزایش می یابد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این مطلب هستند که با اضافه نمودن یک لایه SnS به سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول پارامترهای سلول به طور چشمگیری بهبود پیدا میکند. به طوری که بالاترین راندمان تبدیل، هنگامی که ضخامت لایه جاذب CIGS ، 1µm و ضخامت لایه SnS، 2µm باشد 32.27% بدست می آید، این در حالی است که حتی در ضخامت لایه جاذب CIGS حدود 0.3µm راندمان تبدیل 57.25% به دست آمدکه نسبت به سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول به میزان قابل توجهی افزایش یافته و توانسته ایم علاوه بر کاهش استفاده از ماده CIGS به راندمان بالاتری دست پیدا کنیم.

شکل 3- نمودار پارامترهای سلول خورشیدی لایه نازک CIGS دارای لایه SnS  بر اساس تغییر ضخامت لایه CIGS

## 3- بررسی تأثیر ضخامت لایه SnS در ساختار پیشنهادی

در این مرحله  ضخامت لایه جاذب CIGS، 1µm د رنظر گرفته شد. و ضخامت لایه SnS از30nm  تا 3µm  تغییر داده شد. نتایج بدست آمده در شکل 4 نشان داده شده اند. همانطور که مشاهده می گردد با افزایش ضخامت لایه SnS عملکرد سلول بهبود پیدا می کند ، و  راندمان تبدیل با افزایش ضخامت لایه SnS افزایش می یابد. این روند افزایشی تا حدود ضخامت 2µm به وضوح مشخص است و پس از آن برای ضخامتهای بیشتر  تقریبا ثابت و افت بسیار کمی در بازده مشاهده می گردد.

شکل 4- نمودار پارامترهای سلول خورشیدی لایه نازک CIGS دارای لایه SnS  بر اساس تغییر ضخامت لایه SnS.

4- مقایسه نتایج بدست آمده در این مقاله با مطالعات پیشین

برای اینکه نتایج کار انجام شده بهتر بررسی گردد در جدول(2) نتایجی که در این مقاله بدست آورده شد با مقادیر بدست آمده توسط محققان قبلی مقایسه گردید. همانطور که مشاهده می گردد راندمان تبدیل بدست آمده در ساختار پیشنهادی به طور قابل توجهی نسبت به کارهای پیشین افزایش داشته است.

جدول (2): مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات پیشین.

| پارامترهای سلول خورشیدی | طرح پیشنهادی این مقاله | [7] | [9] | [8] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ضخامت CIGS | 1µm | 1µm | 4µm | 3µm |
| η(%) | 27.32 | 25.21 | 21.32 | 24.97 |
| F.F(%) | 85.6 | 84.83 | 82 | 88.15 |
| JscmAcm2 | 36.69 | 36.43 | 33.5 | 24.97 |
| Voc(V) | 0.86 | 0.79 | 0.78 | 1.13 |

# نتيجه‌گيري

در این تحقیق که با هدف کلی بهبود عملکرد سلول خورشیدی لایه نازک CIGS انجام گردید ابتدا یک سلول خورشیدی لایه نازک CIGS متداول با ساختار ZnO/CdS/CIGS/Mo شبیه سازی گردید و باتغییر ضخامت لایه CIGS از 0.3µm تا 1µm راندمان 68.17% بدست آمد. ومشاهده گردید با افزایش ضخامت لایه  جاذب راندمان تبدیل افزایش می یابد. سپس با اضافه نمودن یک لایه SnS با ضخامت 2µm به ساختار اولیه و تغییر ضخامت لایه جاذب CIGS از 0.3µm تا 1µm راندمان تبدیل 32.27% بدست آمدکه افزایش قابل توجهی نسبت به ساختار اولیه مشاهده گردید. این درحالی است که در کمترین ضخامت در نظر گرفته شده برای CIGS یعنی 0.3µm مقدار راندمان تبدیل 6.25% گردید. که این راندمان تبدیل نسبت به  بازده سلول های خورشیدی لایه نازک CIGS متداول افزایش چشمگیری داشته است.

به طور کلی در این تحقیق علاوه بر استفاده کمتر از ماده CIGS و صرفه جویی در قیمت، عملکرد سلول بهبود پیدا کرده و راندمان بالایی به دست آمد.

همچنین تأثیر ضخامت لایه SnS در ساختار جدید ، هنگامی که ضخامت لایه CIGS، 1µm در نظر گرفته شد بررسی شد که مشاهده گردید با افزایش ضخامت لایه SnS راندمان نیز افزایش می یابد و این روند افزایشی تا ضخامت های حدود 2µm ادامه می یابد به همین دلیل در شبیه سازی ها ضخامت بهینه برای SnS ، 2µm در نظر گرفته شد.

مراجع

[1]   S-Al.Alagappan, S.Mitra , "Optimizing the design of CIGS-basesolar cells:a computational approach," Materials Science andEngineering :B , vol. 116, no. 3, pp. 293-296, 2005.

[2]   P.Jackson,D.Hariskos,E.lotter,S.Paetel,R.Wuerz,R.Menner, W.Wisch  mann,andM.Powalla, "New world record efficiency for Cu(In,Ga)Se thin- film solar cells beyond 20%," Progress in Photovoltaics Research and Applications, vol. 19, pp. 894–897, 2011.

[3]   B. Shin, O. Gunawan, Y. Zhu, N.A. Bojarczuk, S. Jay Chey, S. Guh Thin film solar cell with 8.4% power conversion efficiency using a earth-abundant Cu2ZnSnS4 absorber, Prog. Photovolt.: Res. Appl. (2011), http://dx.doi.org/10.1002/pip.1174.,

[4]   K. Zweibel, Thin film PV manufacturing: materials costs and their optimization, Solar Energy Mater. Solar Cells 63 (2000) 375–386.

[5]    Hanif Ullah, Bernabé Marí,” Numerical analysis of SnS based polycrystalline solar cells” Superlattices and Microstructures, Volume 72, Pages 148-155, August 2014.

[6]    Marc Burgelman, "SCAPS user manual," elis-university of gent,USA, 2-10- 2013.

[7]    S. Benabbas H. Heriche Z. Rouabah N. Chelali, “Enhancing the efficiency of CIGS thin film solar cells by inserting novel back surface field (SnS) layer” pp:1 - 5  IEEE  26-27 Oct. 2014.

[8]   A.Benmir, M.S.Aida, "Analytical modeling and simulation of CIGS solar cells," Energy Procedia, vol. 36, pp. 618 – 627, 2013.

[9]   P. Chelvanathan, M. IstiaqueHossain, N. Amin, "Performance analysis of copper–indium–gallium–diselenide (CIGS) solar cells with various buffer layers by SCAPS," Current Applied Physics, vol. 10, pp. S387–S391, 2010.

[10]   N.Amin,P.Chelvanathan, M.IstiaqueHossain, K.Sopin "Numerical Modelling of Ultra Thin Cu(In,Ga)Se2 Solar Cells," Energy Procedia,vol. 15, pp. 291-298, 2012.

[11]   Yuanzheng Yang JiaxiongXu, "Study on the performances of SnSheterojunctions by numerical analysis," Energy Conversion and Management, vol. 78, pp. 260–265, 2014.

[12]   Jiaxiong Xu, Yuanzheng Yang,” Study on the performances of SnS heterojunctions by numerical analysis”,  Energy Conversion and Management, Volume 78, Pages 260-265, February 2014